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	№п/п
	МАРКА
	Характеристики    
ГОСТ 19804-2012
	Цена с НДС



	Сваи забивные железобетонные 150Х150

	1
	Свая С30.15
	Вес 160 кг. 

5ВР-1,  Ø 8 АIII 

Бетон П3 В25 F200 W8
	1950

	2
	Свая С30.15-3
	Вес 170 кг. 

5ВР-1,  Ø 10 АIII 

Бетон П3В25F200W8
	2200

	3
	Свая С40.15-3
	Вес 230 кг. 

5ВР-1,  Ø 10АIII 

Бетон П3В25F200W8
	2700

	4
	Свая С50.15-3
	Вес 280 кг. 

5ВР-1,  Ø 10 АIII 

Бетон П3В25F200W8
	3300

	Сваи забивные железобетонные 200Х200

	5
	Свая С30.20-3
	Вес 300 кг. 

5ВР-1,  Ø 10 АIII 

Бетон П3В25F200W8
	2700

	6
	Свая С40.20-3
	Вес 390кг. 

5ВР-1,  Ø 10 АIII 

Бетон П3В25F200W8
	3400

	7

	Свая С50.20-3
	Вес 490 кг. 

5ВР-1,  Ø 10 АIII 

Бетон П3В25F200W8
	3900

	8
	Свая С60.20-3
	Вес 590 кг. 

5ВР-1,  Ø 10 АIII 

Бетон П3В25F200W8
	4900

	Сваи забивные железобетонные 250Х250

	9
	Свая С30.25-3
	Вес 480 кг. 

5ВР-1,  Ø 10 АIII 

Бетон П3В25F200W8
	3700

	10
	Свая С30.25-6
	Вес 490кг. 

5ВР-1,  Ø 12 АIII 

Бетон П3В25F200W8
	4100

	11

	Свая С40.25-3
	Вес 630 кг. 

5ВР-1,  Ø 10 АIII 

Бетон П3В25F200W8
	4700

	12
	Свая С40.25-6
	Вес 640 кг. 

5ВР-1,  Ø 12 АIII
  Бетон П3В25F200W8
	5000

	13
	Свая С50.25-3
	Вес 780 кг. 

5ВР-1,  Ø 10 АIII 

Бетон П3В25F200W8
	5700

	14
	Свая С50.25-6
	Вес 790кг. 

5ВР-1,  Ø 12 АIII 

Бетон П3В25F200W8
	6200

	15

	Свая С60.25-3
	Вес 930 кг. 

5ВР-1,  Ø 10 АIII 

Бетон П3В25F200W8
	6700

	16
	Свая С60.25-6
	Вес 940 кг. 

5ВР-1,  Ø 12 АIII
  Бетон П3В25F200W8
	7000
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